Brasil, Santa Gertrudis,  1 Diciembre 2021

| Marca: MARMOGRES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelo: | 240013 |  |  |  |
| Dimensión Nominal | 580 mm x 320 mm |  |  |
| Dimensión Fabricación | 579,3 mm x 324,0 mm x 7,1 mm |  |
| Contiene | 11 pzs = 2,04 m² |  |  |
| Grupo Absorción | Bllb (6% a 10%) |  |  |
| PEI | No Aplica |  |  |  |
| Coeficiente Fricción | No Aplica |  |  |  |
| Clasificación Tonal | V3 |  |  |  |
|  | NORMA | ISO 13006 | UNIDAD | INCOPISOS |
| Variación dimensional relación W | 10542-2 | ±0,60 | % | ±0,60 |
| Variación dimensional relación M | 10542-2 | ±0,50 | % | ±0,50 |
| Variación espesor | 10542-2 | ±5,0 | % | ±0,5 |
| Rectitud del espesor | 10542-2 | ±0,50 | % | ±0,50 |
| Rectitud de los lados | 10542-2 | ±0,60 | % | ±0,60 |
| Desvió de la octogonalidad | 10542-2 | ±0,50 | % | ±0,50 |
| Desvió de la curvatura de los lados | 10542-2 | ±0,50 | % | ±0,50 |
| Alabeo en relación diagonal | 10542-2 | ±0,50 | % | ±0,50 |
| Calidad de superficie | 10542-2 | ≥95 | % | ≥95 |
| Absorción de agua | 10542-2 | 6 A 10 | % | 6 A 10 |
| Resistencia a la flexión | 10542-2 | ≥18 | Mpa | ≥20 |
| Carga de Rotura | 10542-2 | ≥500 | N | ≥550 |
| Resistencia al agrietamiento | 10542-2 | Resistente | - | Cumple |
| Resistencia al congelamiento | 10542-2 | Especificar | - | No resiste |
| Resistencia a los productos químicos | 10542-2 | ≥GB | - | GB |
| Resistencia a ataque acido alcalino | 10542-2 | Especificar | - | GLB |
| Resistencia al manchado | 10542-2 | ≥3 | - | 4 |
| Resistencia a mancha por absorción de agua | 10542-2 | Especificar | - | Clase |
| Coeficiente de fricción | NBR 13818 | Clase I < 0,4 | - | Conforme |
|  | ANEXO N | Clase II ≥ 0,4 | - | Conforme |

____________________________

INCOPISOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PISOS LTDA.